|  |
| --- |
| **Descriptif type Système ATELIERS 3S :**  **SYSTEME ITE A OSSATURE BOIS ET**  **TOLES ATELIERS 3S VERTICALES GAMME TOYS** |

1. **Cahier normatif**

Les tôles ATELIERS 3S Gamme TOYS sont conformes aux règles RAGE pour la conception et la mise en œuvre du bardage métallique en acier et acier inoxydable, juillet 2014.

Le système ITE à ossature bois est conforme au cahier CSTB 3316 V2.

1. **Nature des travaux**

Fourniture et pose d’un bardage sur système ITE à ossature bois, à peau extérieure constituée de tôles d’acier pliées ATELIERS 3S TOYS :

BARO MINI 360

Ou CLAIREWOA MINI 440

de largeurs utiles 360mm ou 440mm d’épaisseur 0,63mm, à haute protection galvanique Z275 et recouvertes d’un revêtement :

prélaquage 47µm COLORIGAMI de coloris 0402 Chêne Noisette, 0403 Chêne naturel, 0404 Chêne café, 0415 Chêne noisette + Bandes noires, 0416 Chêne naturel + Bandes noires ou 0417 Chêne café + Bandes noires

Ou CADENCE C MINI 360, CADENCE C MINI 410

Ou CADENCE T MINI 400, CADENCE T MINI 450

Ou BROOKLYN MINI 460

Ou NANO MINI 360

de largeurs utiles 360, 410, 400, 450mm ou 460mm d’épaisseur 0,63mm, à haute protection galvanique Z275 et recouvertes d’un revêtement :

prélaquage bi-face 35µm 3S-HDuo haute durabilité de coloris … (Nuanciers Originel et Matières hors 604 DARK BRONZE)

ou prélaquage 50µm de coloris … (Nuancier Esprit Zinc + 604 DARK BRONZE)

ou postlaquage 60µm de coloris RAL…

ou 25µ face extérieure coloris RAL… (nuancier BACACIER Classique)posées verticalement et solidarisées à la paroi support (ITE à ossature bois double réseau) porteuse par visserie adaptée. Y compris le traitement des sujétions et finitions.

1. **Description du système**

Le procédé de bardage TOYS de chez ATELIERS 3S sur système ITE à ossature bois est un système de bardage ventilé traditionnel constitué de :

* Une paroi maçonnée en ….
* Une ossature/un système d’ossature bois ITE (Pattes équerres/Ossatures bois verticales et horizontales …) fixé(e) dans la paroi maçonnée avec une fixation adaptée et conforme au cahier CSTB 3316 V2.
* Un isolant en laine minérale/Polyuréthane/polystyrène …  posé selon le cahier CSTB 3316 V2.
* Une/plusieurs tôle/tôles de bardage pliée(s) ATELIERS 3S TOYS :

BARO MINI 360

Ou CLAIREWOA MINI 440

de largeurs utiles 360mm ou 440mm d’épaisseur 0,63mm, à haute protection galvanique Z275 et recouvertes d’un revêtement :

prélaquage 47µm COLORIGAMI de coloris 0402 Chêne Noisette, 0403 Chêne naturel, 0404 Chêne café, 0415 Chêne noisette + Bandes noires, 0416 Chêne naturel + Bandes noires ou 0417 Chêne café + Bandes noires

Ou CADENCE C MINI 360, CADENCE C MINI 410

Ou CADENCE T MINI 400, CADENCE T MINI 450

Ou BROOKLYN MINI 460

Ou NANO MINI 360

de largeurs utiles 360, 410, 400, 450mm ou 460mm d’épaisseur 0,63mm, à haute protection galvanique Z275 et recouvertes d’un revêtement :

prélaquage bi-face 35µm 3S-HDuo haute durabilité de coloris … (Nuanciers Originel et Matières hors 604 DARK BRONZE)

ou prélaquage 50µm de coloris … (Nuancier Esprit Zinc + 604 DARK BRONZE)

ou postlaquage 60µm de coloris RAL…

ou 25µ face extérieure coloris RAL… (nuancier BACACIER Classique)

posée(s) verticalement selon les règles RAGE pour la conception et la mise en œuvre du bardage métallique en acier et acier inoxydable, juillet 2014.

* Une fixation des tôles ATELIERS 3S par visserie adaptée, de mise en œuvre et densité minimale selon les règles RAGE pour la conception et la mise en œuvre du bardage métallique en acier et acier inoxydable, juillet 2014.